Виды и величины повреждений первой группы элементов контейнера

| № п/п | Элемент контейнера | Вид и величина повреждений | Способ устранения повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 1. Контейнер в целом |  |
| 1.1 | Каркас контейнера | Перекос, изменение наружных размеров выше пределов, приведенных в ГОСТ 18477 и ГОСТ 20527 | Правка, При невозможности правки контейнер подлежит списанию |
| 1.2 | Сварные соединения каркаса контейнера | Трещины, разрывы сварных швов | Удалить старый шов, наложить новый соответствующего типа |
| 1.3 | Вентиляционное устройство | Пробоина, прорез вентиляционной решетки | Замена |
| 1.4 | Устройство и приспособления, предназначенные для наложения таможенных печатей и пломб | Повреждения, при которых появляется возможность снятия и постановки на место данных устройств и приспособлений без оставления видимых следов, а также открывания дверей и запирающих устройств без нарушения печатей и пломб | Замена поврежденных элементов устройств и приспособлений |
| 1.5 | Табличка безопасности, таможенная табличка | Стерты хотя бы частично надписи на табличках. Повреждение крепления табличек либо их отсутствие | Замена. Постановка нового крепления или табличек |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Каркас контейнера |  |
| 2.1 | Стойка угловая | Любая деформация со стрелой прогиба более, чем б мм на расстоянии менее 250 мм от углового фитинга. Любая деформация со стрелой прогиба более 20 мм независимо от расстояния Вмятина, плавный изгиб, расположенные на кромке, если стрела прогиба превышает 13 мм независимо от их длины и расстояния от углового фитинга Все деформации, которые уменьшили внутренние размеры контейнера более чем на 25 мм или увеличили наружные размеры сверх допусков "ИСО" Поперечный излом Коррозионный износ более 30% толщины металла, трещины более 50 % поперечного сечения стойки | Ремонт с помощью всавки (допускается не более 2-х вставок на стойке). Замена стойки. Холодная правка. При невозможности правки –ремонт с помощью вставок. Замена стойки. Замена стойки |
| 2.2 | Балка продольная верхняя | Вмятина, плавный изгиб и т.п., если стрела прогиба превышает 20 мм. Излом. Трещины более 50 % поперечного сечения балки. Коррозионный износ более 30 % толщины металла. Все деформации, которые уменьшили внутренние размеры контейнера более, чем на 25 мм или увеличили наружные размеры света допусков "ИСО" | Ремонт с помощью вставок. При невозможности ремонта – замена балки. |
| 2.3. | Балка продольная нижняя | Так же, как балка продольная верхняя Изгиб, вмятины, пробоины и т..п..в районе карманов для вилочных погрузчиков | То же Ремонт с помощью вставок. При наличии 4-х карманов заменяется полностью участок балки, через который проходят все четыре кармана |
| 2.4 | Балка торцевая верхняя | Так же, как балка продольная верхняя | Ремонт с помощью вставок. При невозможности ремонта – замена балки. |
| 2.5 | Балка торцевая нижняя | Так же, как балка продольная верхняя | То же |
| 2.6 | Балка поперечная основная | Вмятины, деформации со стрелой прогиба более 20 мм, трещины, разрывы, скручивание, переходящие на вертикальную стенку, отрыв от продольных балок, излом более 6 мм: - деформации, занимающие более 1/3 длины балки; - изменение конфигурации профиля балки по сравнению с первоначальной, превышающее в направлении продольной оси контейнера 20 мм на длине более 500 мм; -прогиб нижней полки балки внутрь более чем на 30 мм длиной более 500 мм; -коррозия глубиной более 20 % толщины балки более, чем на 25 % её поверхности; - зазор между верхним пояском и настилом пола более 10 мм. | Замена балки |
| 2.7 | Угловые фитинги | Трещины, трещины по сварным швам, увеличение размеров отверстий более. допустимых ИСО | Замена фитингов |
|  |  | 3. Обшивка контейнера |  |
| 3.1 | Стенка торцевая | Вмятины,, прогибы глубиной более 30 мм на 1/3 и более поверхности. Острые деформации (цепь вмятин) глубиной более 20 мм на 1/2 и более, поверхности. Пробоины, разрывы суммарной площадью 1200 кв.см, или один дефект площадью 600 кв.см. Коррозионный износ более 20 % толщины металла на более 25 % его поверхности повреждения, нарушающие водонепроницаемость | Замена листа |
| 3.2 | Стенка боковая | Так же, как и стенка торцевая | Так же, как и стенка торцевая |
| 3.3 | Крыша | Так же, как и стенка торцевая | Так же, как и стенка торцевая |
|  |  | 4. Пол контейнера |  |
| 4.1 | Доски пола | излом досок. Трещина поперек волокон; выбоина вдоль волокон при глубине более 13 мм и длине более 300 мм; выбоина поперек волокон при глубине более 13 мм и ширине не более 50 мм; волнистость, если разница по высоте между доска ми (соседними) превышает 6 мм; задиры глубиной более 10 мм общей площадью менее 30 % настила, пробоины общей площадью менее 30 % настила. | Замена поврежденного настила или участка |
|  |  | 5. Двери контейнера |  |
| 5.1 | Обшивка дверей | Так же, как обшивка торцевой стенки | Так же, как обшивка торцевой стенки |
| 5.2 | Рама двери | Изгиб, вмятины со стрелой прогиба от 20 мм и дли ной более 300 мм; изгиб, излом, вмятины вдоль балки рамы со стрелой прогиба более 13 мм, длиной более 300 мм; поперечный излом; неплоскостность пояска створки в районе установки уплотнения более I мм; перекос рамы створки: разность длин диагоналей превышает 3 мм; коррозионный износ глубиной более 30 % от толщины металла; -изгиб петель створок. | Ремонт с помощью вставок. Допускается одна вставка на I м длины балки, но не более 2-х на раме: замена балки рамы; замена створки; - замена петель. |
| 5.3 | Запорное устройство | - изгиб стержня запорного вала более 1,5 мм; поломка, износ стержня запорного вала; изгиб рукоятки затвора; поломка рукоятки затвора; все деформации, затрудняющие свободное манипулирование дверями, в том числе приводящие к невозможности дожима створки после закрытия; всякие трещины, видимые невооруженным глазом, отрывы, отсутствие деталей. | Правка. При невозможности правки - замена стержня; замена стержня; правка или замена рукоятки; замена рукоятки. Наплавка и обработка сопрягаемых поверхностей в пределах зазора 0,5-1,0 мм. Зачистка в пределах зазора. Замена деталей. |

Виды и величины повреждений второй группы элементов контейнера

| № п/п | Элемент контейнера | Вид и величина повреждений | Способ устранения повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 1. Контейнер в целом |  |
| 1.1 | Защитное покрытие контейнера | Повреждение покрытия до металла, шелушение, отставание краски | Обезжиривание, очистка, грунтовка и окрашивание поверхностей |
| 1.2 | Дождевой козырек над торцевой дверью | Изогнутость без нарушения водонепроницаемости. Разрывы, изогнутость с нарушением водонепроницаемости | Холодная правка Замена козырька |
| 1.3 | Элементы для крепления груза | Трещины в сварных швах. Деформации. | Удаление старого шва и наложение нового соответствующего типа Правка. При невозможности правки - замена элементов |
| 1.4 | Маркировка | Неразборчивость или отсутствие надписей на контейнере и табличках, отсутствие последних | Восстановление маркировки |
|  |  | 2. Каркас контейнера |  |
| 2.1 | Стойка угловая | Изгиб, вмятины с плавным переходом со стрелой прогиба от 13 мм, но не более 20 мм, длиной более 300 мм | Холодная правка (допускается с подогревом, но не выше 650°С) |
| 2.2 | Балка продольная верхняя | Изгиб, вмятины с плавным переходом со стрелой прогиба от 13 мм до 20 мм | Холодная правка (допускается с подогревом, но не выше 650°С) |
| 2.3 | Балка продольная нижняя | Так же, как балка продольная верхняя Незначительные изгибы, вмятины, пробоины в районе карманов для вилочных захватов; Прогиб, непрямолинейность: в вертикальной плоскости не более 10 мм; в горизонтальной плоскости не более 12 мм | Так же |
| 2.4 | Балка верхняя и нижняя торцевая | Изгиб, вмятины с плавным переходом со стрелой прогиба от 13 мм, но не более 20 мм; Прогиб, непрямолинейность: в вертикальной плоскости более 10 мм, в горизонтальной плоскости более 12 мм | Холодная правка (допускается с подогревом, но не выше 650 °С) То же |
| 2.5 | Балка поперечная промежуточная | Отдельные вмятины, местные деформации со стрелой прогиба до 20 мм на вертикаль- Правка с Трещины, разрывы, не переходящие последующей заваркой Трещины, разрывы, не переходящие на вертикальную стенку | Холодная правка (допускается с подогревом, но не выше 650 °С) Правка с последующей заваркой |
|  |  | 3. Обшивка контейнера |  |
| 3.1 | Стенка, торцевая и боковая, крыша | Изогнутость, вмятины, выпучины со стрелой прогиба: до 19 мм - для гофрированной обшивки, до 13 мм - для негофрированной обшивки (при расположении на одной прямой линии). Пробоины, прорезы, разрывы суммарной площадью менее 1200 кв.см или один дефект площадью более 600 кв. см. Разрывы, не переходящие на соседние гофры Трещины. Любые деформации на противоположных стенках, приводящие к уменьшению расстояния между ними более, чем на 50 мм по сравнению с исходными размерами. | Холодная правка (допускается с подогревом, но не выше 650 °С) Ремонт с помощью вставок. На одном листе (панели) допускается не более трех вваренных вставок Ремонт с помощью заплат Заварка с засверловкой концов трещин. При невозможности - ремонт с помощью вставок Правка |
|  |  | 4. Двери контейнера |  |
| 4.1 | Обшивка двери | Изогнутость, вмятины, выпучины со стрелой прогиба до 20.мм при их расположении на одной прямой линии Пробоины, прорезы, разрывы суммарной площадью менее 1200 см или один дефект площадью более 600 кв. см. Одиночные пробоины, разрывы. Трещины. | Холодная правка (допускается с подогревом, но не выше 650 °С). Ремонт с помощью вставок. На одном листе (панели) допускается не более трех ввариваемых вставок Ремонт с помощью заплат Заварка с засверловкой концов трещин |
| 4.2 | Рама двери | Изгиб, вмятины с плавным переходом со прогиба от 13 мм, но не более 20 мм Незначительные пробоины, прорезы, трещины. Перекос рамы створок: разность длин диагоналей превышает 3 мм. Неплоскостность пояска створок в районе установки уплотнения. Изгиб петель створок. | Холодная правка (допускается с подогревом, но не выше 650 °С). Ремонт с помощью заплат или заваркой с засверловкой концов трещин. Допускается заварка не более 4-х трещин с учетом ранее заваренных Холодная правка |
| 4.3 | Запорное устройство | Неплотное запирание двери Усилие на рукоятке затвора при запирании створки двери более 15 кгс. Угол открытия створки менее 270°С. | Ремонт или замена деталей закрытия |
| 4. 4 | Уплотнение двери | Ослабление крепления, разрывы, отрывы, местные вырывы и трещины, приводящие к нарушению водонепроницаемости, отсутствие уплотнения При величине дефекта уплотнения более 300 мм | Замена поврежденного участка (вулканизация) Замена уплотнения |
|  |  | 5. Пол контейнера |  |
| 5.1 | Крепление пола | Смятие, срез крепежных винтов | Замена креплений |
| 5.2 | Настил пола | Вспучивание, коробление фанерного пола глубиной не более 1/3 толщины фанеры Незначительные пробоины, надломы, просветы, щели между досками, расслоения. Грязь, наличие специфического запаха | Подрезка с последующей подклейкой и притиркой Мойка, при необходимости чистка паром |